ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ в ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ

|  | Газопламенная обработка – технология газовой сварки, пайки, наплавки и резки металлов и неметаллических материалов, металлизация и нанесение неметаллических покрытий, поверхностная закалка газовым пламенем, термическая правка металлоконструкций, технологический нагрев металлических и неметаллических поверхностей. |
| --- | --- |
|  | Газовая сварка – способ получения неразъемного соединения, при котором нагрев свариваемых кромок металла до плавления производится пламенем, получаемым при сжигании горючего газа специальными сварочными горелками. (ГОСТ 2601-84 – Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки). |
|  | Ацетиленокислородная сварка – газовая сварка, для которой горючим газом является ацетилен (ДСТУ 3761.2 – 98). |
|  | Пайка – технологический процесс соединения заготовок их нагревом до температуры плавления металлического припоя, которая ниже температуры плавления основного металла, с одновременным смачиванием расплавленным припоем соединяемых поверхностей, его растеканием в зазоры между деталями и последующей кристаллизацией в процессе остывания. |
|  | Высокотемпературная пайка – процесс пайки припоем, температура плавления которого 450 оС и выше. |
|  | Высокотемпературная газопламенная пайка – высокотемпературная пайка, при которой нагрев соединяемых деталей и припоя производится газовым пламенем. |
|  | Низкотемпературная пайка – процесс пайки припоем, температура плавления которого ниже 450 оС. |
|  | Низкотемпературная газопламенная пайка – низкотемпературная пайка, при которой нагрев соединяемых заготовок производится газовым пламенем. |
|  | Газокислородная резка – процесс интенсивного окисления (сжигания) металла в локальной зоне, предварительно разогретой до температуры воспламенения железа в кислороде, путем подачи в эту зону струи режущего кислорода, и удаление этой струей жидких окислов. Различают разделительную и поверхностную (снятие слоя металла с его поверхности) резку. |
|  | Горелка – устройство, обеспечивающее устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса горения. (определение по ГОСТ 17356-89) |
|  | Инжекторная горелка – горелка, у которой одна из сред, необходимых для горения, инжектируется другой средой. (определение по ГОСТ 17356-89) |
|  | Безинжекторная горелка – горелка для газовой сварки, в которой подача горючего газа и кислорода осуществляется под одинаковым давлением. |
|  | Резак – горелка, снабженная устройством для подачи в зону нагрева дополнительной струи кислорода. Ручные инжекторные резаки типа Р1, Р2, Р3 по ГОСТ 5191-79 должны иметь : - ствол с группой запорно-регулировочных вентилей и рукоятки; - штуцеры для присоединения ниппелей с гайками для крепления газоподводящих рукавов по ГОСТ 9356-75; - сменные мундштуки; -смесительное устройство. |
|  | Ствол – служит для удержания горелки в руке. Он содержит узел присоединения шланга и устройство для регулирования расхода газа. (по ГОСТ 29091-91). Ствол – часть резаков типа Р1, Р2, Р3 с группой запорно-регулировочных вентилей и рукояткой, или без рукоятки для вставных резаков РВ-1, РВ-2 с одним или двумя запорно-регулировочными вентилями кислорода. (По ГОСТ 5191-79). Ствол – часть горелки с запорно-регулировочными вентилями. (По ГОСТ 1077-79). (Горелка с вставным резаком имеет два ствола?) |  |
|  | Наконечник – часть горелки, состоящая, как правило, из трубки и мундштука. (ГОСТ 29091-91) Наконечник (по ГОСТ 1077-79) содержит мундштук, дозирующее устройство для пропуска газа в смесительную камеру и удлинительную трубку. Для ручных резаков типа Р1, Р2, Р3 по ГОСТ 5191-79 понятие наконечник упразднено после внесения изменений в редакцию стандарта (изм. №1 от 18.01.2002) |
|  | Смеситель инжекторный – смесительное устройство инжекторного типа. (См. п. 11). Применяется в резаках: Р3 «ДОНМЕТ» 337 (типа «Маяк»); Р3 «ДОНМЕТ» 341; РПМ «ДОНМЕТ» 502; РМ» «ДОНМЕТ» 152; горелка «ДОНМЕТ» 280 «ВЕПРЬ». |
|  | Диаметр инжекторного отверстия dи – диаметр горловой части инжектирующего канала, определяющего расход и служащего для разгона и формирования инжектирующей струи. |
|  | Длина инжекторного отверстия lи – длина отверстия dи. Патент ДОНМЕТа № 19396. Применяется в резаках: Р1 «ДОНМЕТ» 142; Р1 «ДОНМЕТ» 143; Р1 «ДОНМЕТ» 149; Р3 «ДОНМЕТ» 300; горелках Г2 «ЗІРКА» 224; Г2 «ДОНМЕТ» 225; Г2 «МАЛЯТКО- ЗІРКА» 233; Г2 «МАЛЯТКО- MINI ДМ» 273; Г2 «MINI ДМ» 273; Г3 «ДОНМЕТ» 251; ГЗУ «ДОНМЕТ» 247; ГЗУ «ДОНМЕТ» 249. |
|  | Мундштук – элемент, формирующий струю горючей смеси перед ее истеканием из горелки. Мундштук может быть однопламенным (с одним цилиндрическим или кольцевым каналом для истечения смеси) и многопламенным. |
|  | Диаметр отверстия мундштука dм – диаметр горловой части выходного (формирующего) отверстия мундштука. |
|  | Длина отверстия мундштука lм – длина горловой части отверстия диаметром dм. |
|  | Мундштук внутренний – внутренняя часть мундштука. В многопламенной горелке внутренний мундштук имеет каналы для формирования струй горючей смеси. В резаках внутренний мундштук дополнительно имеет канал для формирования струи режущего кислорода. |
|  | Мундштук наружный – деталь резака, устанавливаемая поверх внутреннего мундштука. |
|  | Мундштук моноблочный – мундштук резака имеющий неразъёмную конструкцию. |
|  | Клапан обратный – предохранительное устройство, предотвращающее обратный ток газа. (По ГОСТ Р50402-92, ISO 5175-87). |
|  | Клапан обратный огнепреградительный – предохранительное устройство типа КО по ТУ У 29.4-30482268.02-2001, предназначенное для защиты от обратного удара пламени коммуникаций, снабжающих энергоносителями резаки и горелки для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий, и для предотвращения обратного тока газа. |
|  | Предохранительное устройство – устройство, предотвращающее опасные эксплуатационные состояния или разрушение оборудования (аппаратуры) при их неправильном использовании или аварии. (По ГОСТ Р50402-92, ISO 5175-87). |
|  | Предохранительный клапан – предохранительное устройство, автоматически сбрасывающее газ в атмосферу при повышении давления сверх заданного значения и прекращающее истечение газа до снижения давления до заданного уровня. (По ГОСТ Р50402-92, ISO 5175-87). |
|  | Предохранительный затвор – устройство, предотвращающее проникновение пламени, а также воздуха в защищаемое оборудование и коммуникации. (По ГОСТ 12.2.054-81) |
|  | Предохранительный жидкостной затвор – затвор, в котором пламегасящим элементом является жидкость. (По ГОСТ 12.2.054-81) |
|  | Пламегасящий элемент – Газопроницаемый элемент, препятствующий распространению пламени в течении заданного времени. (По ГОСТ 12.2.054-81) |
|  | Пламепреграждающее устройство – предохранительное устройство, предотвращающее прохождение пламени, возникающего при обратном ударе или разложении горючего газа, а также его смеси с кислородом или воздухом, в защищаемое оборудование, аппаратуру и коммуникации. |
|  | Горение – самоускоряющееся быстрое химическое превращение, сопровождающееся интенсивным выделением тепла и испусканием света. К числу химических превращений, соответствующих понятию горения, относят реакции соединения горючего вещества с окислителем (кислород, озон, окислы азота, галоиды), а также процессы, в которых участвует только один исходный продукт, способный к быстрому распаду, например ацетилен, гидразин, взрывчатые вещества, порох. Применительно к газопламенному оборудованию горением называют процесс быстрого окисления углеводородного горючего кислородом. |
|  | Дефлаграционное горение – процесс послойного распространения пламени в горючей газовой среде, при котором самоускоряющаяся реакция в реагирующем слое возникает вследствие разогрева от соседнего слоя продуктов реакции. |
|  | Детонационное горение – воспламенение горючей смеси в фронте ударной волны. Детонационная волна представляет собой комплекс из ударной волны, бегущей по горючей среде, и следующей за ней зоны быстрой реакции в горючей смеси, нагретой ударной волной до температуры, превышающей температуру самовоспламенения смеси. Детонационная волна, перемещается со скоростью 2000-3000 м/с (с местной скоростью звука в фронте ударной волны). При детонационном горении от слоя к слою передается лишь импульс сжатия, теплопроводность в этом процессе не участвует. |
|  | Газокислородное пламя – пламя при сжигании углеводородных смесей с кислородом с использованием сварочной горелки. Газокислородное пламя состоит из трех зон: ядра, средней зоны (зоны восстановления) и факела (окислительной зоны). |
|  | Нормальное пламя – нейтральное сварочное пламя (с резко очерченным ядром, плавно закругляющимся на вершине). |
|  | Окислительное сварочное пламя – сварочное пламя с избытком кислорода, имеет укороченную конусообразную форму ядра, менее отчетливую, чем у нормального пламени. Окислительное пламя имеет голубоватый оттенок и горит с большим шумом. |
|  | Науглероживающее сварочное пламя – имеет увеличенные размеры пламени. Ядро теряет резкость своего очертания. За ядром проявляется средняя зона пламени. Факел приобретает красноватый оттенок и выделяет некоторое количество копоти, зависящее от избытка горючего. |
|  | Проскок пламени – проникновение пламени со стороны выходного отверстия мундштука или самовоспламенение смеси. |
|  | Обратный удар – детонационное горение с проникновением ударной волны в газоподводящие рукава и даже в газовые баллоны. |
|  | Внутреннее горение – устойчивое горение смеси внутри горелки после проскока пламени, сопровождающееся характерным свистом. |
|  | Стойкость к внутреннему горению – отсутствие устойчивого внутреннего горения горелки после проскока пламени в рабочем диапазоне расходов и входных давлений газов. |
|  | Предел воспламенения в смеси – процентное содержание горючего газа в газокислородной смеси, при котором возможно горение. Нижний предел соответствует минимальному, а верхний - максимальному количеству горючего газа в смеси, при котором происходит ее воспламенение при поджоге. |
|  | Стехиометрическая смесь βо – такое соотношение между кислородом и горючим газом в смеси, при котором каждый из компонентов вступает в реакцию полностью. |
|  | Теплотворная способность Q – количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании 1 м3 газа при нормальных физических условиях. Различают высшую и низшую теплотворную способность. |
|  | Высшая теплотворная способность Qв – теплота сгорания, включающая в себя теплоту, которая выделяется при конденсации водяных паров, образующихся в процессе горения. При горении газокислородной смеси, как правило, пары не конденсируются, а удаляются вместе с остальными продуктами горения. |
|  | Низшая теплотворная способность Qн – теплота сгорания, не учитывающая теплоту от конденсации. |
|  | Температура горения Т – максимальная температура, которая достигается при горении газа в наиболее нагретой точке факела. |
|  | Ацетилен – бесцветный горючий газ со специфичным запахом, один из основных, применяемых при газовой резке и сварке металлов, химическая формула С2Н2. Физико-химические свойства: |
|  | температура воспламенения в кислороде (Тв) – 240-630 оС; |
|  | температура пламени при сгорании в технически чистом кислороде (Тпл) – 3150 оС; |
|  | предел воспламенения в смеси: с воздухом – 2,2-80,7 %, |
|  | с кислородом – 2,3-93,0 %; |
|  | максимальная скорость распространения пламени в смеси с кислородом – 13,5 м/с; |
|  | низшая теплотворная способность – 52800 кДж/м3; |
|  | стехиометрическое соотношение с кислородом (βо) – 1,15 |
|  | плотность при температуре 20 оС и давлении 0,101 МПа – 1,091 кг/м3 |
|  | Газ-МАФ – (метилацетилен-алленовая фракция), относящийся к группе сжиженных газов. МАФ выпускается заводом «ПОЛИМИР» (г. Новополоцк, Беларусь) по ТУ 38.102.1267-89, марка «А» - для газопламенной обработки, марка «Б» - для газовой резки и органического синтеза( по заказу). Основными горючими компонентами, определяющими свойства газа «МАФ», являются метилацетилен и аллен (пропадиен), применяемый при газовой сварке и нагреве вместо ацетилена, пропана, карбита |

|  | Пропан.–. сжиженный углеводородный топливный газ по ДСТУ 4047-2001 марки ПТ, содержащий не менее 75% пропана и пропилена. Бутан – сжиженный углеводородный топливный газ по ДСТУ 4047-2001 марки БТ, содержащий не менее 60% бутанов и бутиленов (изомеров). Пропан-бутан – сжиженный углеводородный топливный газ по ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ, содержащий не более 60% бутанов и бутиленов. |
| --- | --- |
|  | температура самовоспламенения пропана в воздухе составляет (Тв) – 466оС; нормального бутана –405оС; изобутана – 462оС. |
|  | температура пламени пропана при сгорании в технически чистом кислороде (Тпл) – 2400-2500 оС |
|  | предел воспламенения в смеси пропана с воздухом – 1,5-9,5 %, |
|  | с кислородом – 2,0-46,0 %; |
|  | максимальная скорость распространения пламени пропана в смеси с кислородом – 4,5 м/с; |
|  | низшая теплотворная способность пропана – 88800 кДж/м3; |
|  | стехиометрическое соотношение пропана с кислородом (βо) – 3,5 |
|  | плотность пропана при температуре 20 оС и давлении 0,101 МПа – 2,21 кг/м3; |
|  | Метан (природный газ) – бесцветный газ (химическая формула СН4), без запаха, в качестве примесей содержатся пары воды, азот, углекислый газ, иногда сероводород (резко выраженный запах). Физико-химические свойства: |
|  | температура воспламенения в кислороде (Тв) – 650-750 оС; |
|  | температура пламени при сгорании в технически чистом кислороде (Тпл) – 2200 оС |
|  | предел воспламенения в смеси: с воздухом – 5,0-15,0 %, |
|  | с кислородом – 4,7-58,9 %; |
|  | максимальная скорость распространения пламени в смеси с кислородом – 3,3 м/с; |
|  | низшая теплотворная способность – 31400-37700 кДж/м3; |
|  | стехиометрическое соотношение с кислородом (βо) – 1,7-2,1 |
|  | плотность при температуре 20 оС и давлении 0,101 МПа – 0,68-0,9 кг/м3; |
|  | Кислород – бесцветный газ, без запаха, не токсичен, не горюч и не взрывоопасен, но, являясь сильным окислителем, хорошо поддерживает горение и резко увеличивает способность других материалов к горению. При соприкосновении с кислородом мелкодисперсные горючие вещества (угольная пыль, ворсинки тканей и т.п.) и масла воспламеняются. Активность кислорода повышается с увеличением давления и температуры. Плотность при температуре 20 оС и давлении 0,101 МПа – 1,33 кг/м3. |